Министерство образования и науки Самарской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Поволжский строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочего

# (15220 Облицовщик-плиточник)

программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

# Самара

# 2017

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочего (15220 Облицовщик-плиточник) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  утвержденного приказом Министерства образования и науки   РФ  от 11 августа  2014  №  956, зарегистрированного в Минюсте России 25 августа № 33818 и профессионального стандарта «Плиточник», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года N 12н

Организация-разработчик: ГАПОУ «ПСЭК им. П.Мачнева»

Разработчик:

Кренделёва Л.В., преподаватель ГАПОУ «ПСЭК им.П.Мачнева».

| РАССМОТРЕНО на заседании методической комиссии технологии строительства, электроэнергетики и прикладных искусств ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» Протокол №______от_____________2017 г. Председатель МК_________ Безбородова Е.А. |  | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора по учебной работе ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» ____________Решетникова Л.С. |
| --- | --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |
| 6. Приложение ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ | 24 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ 05 Выполнение работ по профессии рабочего

# (15220 Облицовщик-плиточник)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии рабочего (15220 Облицовщик-плиточник) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.	Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.

2.	Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для освоения профессии «Облицовщик-плиточник» – в среднем профессиональном образовании, а также в дополнительном образовании.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ;

- выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей;

уметь:

- читать архитектурно-строительные чертежи;

- правильно организовывать и содержать рабочее место;

- просчитывать объемы работ;

- экономно расходовать материалы;

- определять пригодность применяемых материалов;

- соблюдать безопасные методы труда, гигиену труда, пожарную безопасность;

- сортировать, подготавливать плитки к облицовке;

- подготавливать поверхность основания под облицовку плиткой;

- устраивать выравнивающий слой;

- провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей;

- приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики;

- приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;

- соблюдать безопасные методы труда;

- облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн;

- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики;

- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей;

- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей;

- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- основы экономики труда;

- правила безопасных методов труда;

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой;

- виды и назначение облицовок;

- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей;

- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей;

- способы установки и крепления фасонных плиток;

- устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток;

- способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоративную облицовку;

- правила приготовления растворов вручную;

- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую концентрацию применяемых растворов;

- виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки;

- способы облицовки марблитом;

- способы декоративной облицовки;

- применение приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;

- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ;

- требования, предъявляемые к качеству облицовки;

- правила техники безопасности.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 310 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;

самостоятельной работы обучающегося –52 час;

учебной и производственной практики – 144 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии рабочего (15220 Облицовщик-плиточник), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. |
| ПК 5.2 | Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1 | Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных работ | 52 | 36 | 22 | - | 16 | - |  | - |
| ПК 5.2 | Раздел 2. Выполнение облицовочных работ плитками горизонтальных и вертикальных поверхностей. | 92 | 66 | 42 |  | 26 |  | - |  |
|  | Раздел 3. Контроль качества облицовочных работ | 94/22 | 12 | 6 |  | 10 |  | 72 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов ( | 72 |  | 72 |
|  | Всего: | 310/166 | 114 | 70 | - | 52 | - | 72 | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел ПМ 1. Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных работ |  | 52 |  |
| МДК.05.01 Технология облицовочных работ |  | 36 |  |
| Тема 1.1. Введение. Общие сведения о плиточных и облицовочных работах | Содержание: | 2 |  |
|  | 1 | Введение. Общие сведения о зданиях и сооружениях. Облицовка, ее виды и назначения. Требования СНиП к облицовываемым поверхностям. Готовность помещений к облицовочным работам. |  | 2 |
|  | 2 | Безопасность труда и пожарная безопасность Требования безопасности труда на рабочих местах. Причины травматизма. Виды травм. Основные правила и инструкции по безопасности труда, их выполнения. |  | 2 |
| Тема 1.2. Инструменты, приспособления и контрольно-измерительные приборы, используемые при выполнении плиточных работ | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Назначение и применение ручного инструмента при выполнении плиточных работ. Назначение и применение приспособлений при выполнении плиточных работ. Устройство, принцип работы контрольно-измерительными приборами при выполнении плиточных работ. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Изучение инструкции и техники безопасности по работе с инструментом. |  |  |
|  | 2 | Применение ручных инструментов | 2 |  |
|  | 3 | Применение механизированных инструментов | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 4 |  |
|  | 1 | Подготовка, уход и хранение ручного инструмента Правка и заточка лезвий шпателей. |  |  |
|  | 2 | Подготовка механизмов для работы. Уход и хранение. | 4 |  |
| Тема 1.3. Виды основных материалов применяемых при облицовке внутренних и наружных поверхностей плиткой | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Виды основных материалов применяемых при облицовке внутренних поверхностей плиткой. Виды основных материалов применяемых при облицовке наружных поверхностей плиткой. Подготовка облицовочных плиток, сортировка, рубка, резка. |  | 2 |
| Тема 1.4. Приготовление растворов и мастик при выполнении плиточных работ | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Классификация растворов используемых для плиточных работ. Сухие растворные смеси, используемые для плиточных работ. Классификация мастик используемых для плиточных работ. Последовательность приготовления простых и сложных растворов по заданной рецептуре. |  | 2 |
|  | 2. | Описание свойств соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимая концентрация применения растворов. Организация рабочего места при приготовлении растворов, мастик. Безопасные методы труда при приготовлении растворов и мастик. |  |  |
| Тема 1.5. Определение потребности в расходных материалах | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Расчет потребности в облицовочных материалах в соответствии с проектом и нормами расхода. |  | 2,3 |
|  | Практические занятия: | 4 |  |
|  | 1. | Выполнить расчет потребности в плитке и растворе в соответствии с проектами и нормами расхода. |  |  |
|  | 2. | Выполнить графическое обоснование расчетам. |  |  |
| Тема 1.6. Подготовка вертикальных поверхностей к облицовыванию плитками. | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Виды плиточных облицовок вертикальных поверхностей. Подготовка бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей. Подготовка крупнопанельных стен и перегородок заводского изготовления. Провешивание вертикальных поверхностей. Организация труда и требования безопасности. |  | 2,3 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1. | Составление технологической карты «Подготовка вертикальных поверхностей». |  |  |
| Тема 1.7. Подготовка оснований под полы | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Виды оснований. Способы разметки, отбивки маячных линий поверхностей. Устройство гидроизоляции. |  | 2,3 |
|  | 2. | Устройство цементно-песчаной стяжки. Подготовка основания под укладку плиток на растворе, мастике. |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1. | Систематизация знаний об измерительных инструментах и способах пользования ими. (Выполнение практических действий по выполнению отметок, проверке горизонтальности и заданных уклонов (принятых условно) конструктивных элементов учебного кабинета). |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий. Разработка рефератов. Составление кроссвордов. | 16 |  |
| Раздел ПМ 2. Выполнение облицовочных работ плитками горизонтальных и вертикальных поверхностей |  | 92 |  |
| МДК 05.01 Технология облицовочных работ |  | 66 |  |
| Тема 2.1. Облицовка вертикальных поверхностей | Содержание: | 1 |  |
|  | 1. | Поштучная укладка плиток. |  | 2 |
|  | 2. | Облицовка стен плитками «шов в шов». | 1 | 2,3 |
|  | 3. | Облицовка стен плитками «вразбежку». | 1 |  |
|  | 4. | Облицовка стен плитками «по диагонали». | 1 |  |
|  | 5. | Облицовка вертикальных поверхностей на растворе с применением шаблонов. | 1 |  |
|  | 6. | Заполнение швов специальными смесями с промывкой (очисткой) поверхности. | 1 |  |
|  | 7. | Способы установки и крепления фасонных плиток. | 1 |  |
|  | 8. | Диагональная облицовка стен плитками на мастике. | 1 |  |
|  | 9. | Облицовка поверхностей стен стеклом «марблит» и плитками из стеклокристаллита, стекломрамора. | 1 |  |
|  | 10. | Способы декоративной облицовки. | 1 |  |
|  | 11. | Безопасные методы труда при вертикальной облицовки поверхностей. | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 |  |
|  | 1. | Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий вертикальных поверхностей. |  |  |
|  | Практические занятия: | 4 |  |
|  | 1. | Выполнение развертки помещений (назначение помещения указывается преподавателем) и расчета потребности материалов, стоимости выполняемых работ, стоимости материалов при облицовке «шов в шов», «по диагонали», «вразбежку» поверхностей. |  |  |
|  | 2. | Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей. | 4 |  |
| Тема 2.2. Облицовка горизонтальных поверхностей | Содержание: | 1 |  |
|  | 1. | Вынос отметок чистого пола. Разбивка поверхности пола на захватки и укладка маячных, фризовых и промежуточных плиток. |  | 2 |
|  | 2. | Настилка полов прямыми рядами с устройством фриза при одноцветном и многоцветном рисунке. | 1 | 2,3 |
|  | 3. | Диагональная настилка плитками. | 1 |  |
|  | 4. | Настилка полов многогранными плитками. | 1 |  |
|  | 5. | Полы из ковровой мозаики. | 1 |  |
|  | 6. | Заполнение швов специальными смесями с промывкой (очисткой) поверхности | 1 |  |
|  | 7. | Требования, предъявляемые к качеству плиточных облицовок. Безопасные методы труда при облицовки горизонтальных поверхностей. | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: | 4 |  |
|  | 1. | Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей. |  |  |
|  | 2. | Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей. | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1. | Составление технологической карты «Настилка полов из керамических плиток». |  |  |
|  | 2. | Выполнение имитации способов устройства плиточных полов, используя демонстрационную доску (тактическое поле), уровни различные по форме и цвету плитки, строительные уровни, правила и рейки уменьшенных размеров, шнур. | 4 |  |
| Тема 2.3. Облицовка колонн, откоса, узкого простенка | Содержание: | 1 |  |
|  | 1. | Облицовка колонн, откоса, узкого простенка. |  | 2 |
|  | 2. | Расчет количества целых и доборных плиток с непрерывным переходом швов согласно заданному способу облицовки | 1 | 2,3 |
|  | 3. | Контроль качества облицовки колонн, откоса, узкого простенка. | 1 |  |
|  | 4. | Безопасные методы труда при облицовки колонн, откосов, узких простенков. | 1 |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 |  |
|  | 1 | Изучение требований СНиП |  |  |
|  | 2 | Влияние температурно-влажностного режима на качество работ | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1. | Составить технологическую последовательность облицовки колонны. |  |  |
|  | 2 | Облицовка колонн, откоса, узкого простенка. | 6 |  |
| Тема 2.4. Устройство и принцип действия машин и механизмов, применяемых при облицовки поверхности плитками | Содержание: | 1 |  |
|  | 1. | Механизация облицовочно-плиточных работ. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: | 2 |  |
|  | 1 | Изучение требований СНиП на производство и прием работ |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1 | Выполнение схематических рисунков механизмов и оборудования, их характеристика и устройство. |  |  |
| Тема 2.5. Облицовочные и мозаичные работы в зимнее время | Содержание: | 1 |  |
|  | 1. | Облицовочные работы в зимнее время. |  |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  |
|  | 1 | Изучение требований СНиП | 2 |  |
|  | 2 | Влияние температурно-влажностного режима на качество работ | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий. Разработка рефератов. Составление кроссвордов. | 26 |  |
| Раздел ПМ 3 Контроль качества облицовочных работ |  |  | 94/22 |  |
| МДК 05.01 Технология облицовочных работ |  |  | 12 |  |
| Тема 3.1. Дефекты плиточных полов и облицовок вертикальных поверхностей | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Способы предупреждения и устранения обнаруженных дефектов. |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1. | Составление технологической карты «Выполнение ремонта плиточных работ». |  |  |
| Тема 3.2. Основы экономики, формы, методы организации труда при выполнении работ | Содержание: | 2 |  |
|  | 1. | Формы и методы организации труда в строительстве. Трудовой Кодекс РФ. Основы экономики труда. |  |  |
| Тема 3.3. Контроль качества облицовочных работ | Содержание: | 2 |
|  | 1. | Организация контроля качеств выполненных работ. Технические условия на облицовочные работы. |  |
|  | 2. | Виды контроля качества выполненных работ в бригаде. Самостоятельный контроль качества выполненных работ. |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 |
|  | 1 | Изучение требований СНиП на производство и прием работ |  |
|  | Практические занятия: | 2 |
|  | 1 | Оценка качества подготовки облицовочных работ |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Систематическая проработка конспектов занятий. Разработка рефератов. Составление кроссвордов. | 10 |  |
| Учебная практика Виды работ Безопасные методы труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Сортировка плиток, резка стеклорезом и плиткорезом, рубка плиток. Шлифовка кромки и сверление в плитке отверстия. Снятие фаски внешнего и внутреннего угла (лузговых и усеночных плиток) ручным и механизированным способом. Разметка поверхности, определение высотных отметок. Удаление с поверхности жирных пятен. Укладка гидроизоляции по деревянному и бетонному основанию Устройство стяжек под полы по маркам и маякам. Приготовление раствора сухих смесей вручную по заданному составу. Контроль качества приготовления раствора. Проверка подвижности раствора. Основные приемы оштукатуривания вручную прямолинейных поверхно-стей. Контроль качества. Сортировка плиток и выполнение расчета по распределению плиток. Разметка ряда плиток на рейке (на рабочем столе). Разметка поверхности для крепления штырей и установки отвесов. Установка маячных плиток по отвесу. Укладка промежуточных плиток. Контроль качества. Укладка маячных плиток второго ряда. Контроль маячных плиток второго ряда (водяной уровень метр) Крепление причалки. Укладка второго ряда плиток. Очистка плиток. Расшивка швов. Контроль качества. Заполнение швов, очистка поверхности. Контроль качества. Укладка керамических плиток на стену с отверстиями. Облицовка участка стены с «зеркалом» и с симметричным распределением плитки. Укладка керамической плитки на стену с цокольным рядом. Облицовка керамической плиткой стены внутреннего угла. Выполнение выравнивающих стяжек. Разметка горизонтальной поверхности для укладки плитки. Разравнивание раствора (мастики). Укладка плитки. Контроль качества настилки полов. Укладка пола прямыми рядами керамической плиткой. Расчет размещения плиток фризовых рядов. Контроль перпендикулярных рядов. Выявление дефектов. Устранение причины возникновения дефекта. Выбор способа устранения дефекта. Подготовка поверхности при устранении дефекта. Подбор материала при работах по устранению дефекта. Подготовка плитки при работах по устранению дефекта. Установка плитки при работах по устранению дефекта. Уход за облицованной поверхностью при работах по устранению дефекта. Контроль качества при работах по устранению дефекта. | 72 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ Поэтапные испытания по овладению компетенциями: Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных работ. Безопасные методы труда и пожарная безопасность. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Сортировка плиток, резка стеклорезом и плиткорезом, рубка плиток. Шлифовка кромки и сверление в плитке отверстия. Снятие фаски внешнего и внутреннего угла (лузговых и усеночных плиток) ручным и механизированным способом. Разметка поверхности, определение высотных отметок. Удаление с поверхности жирных пятен. Укладка гидроизоляции по деревянному и бетонному основанию Устройство стяжек под полы по маркам и маякам. Приготовление раствора сухих смесей вручную по заданному составу. Контроль качества приготовления раствора. Проверка подвижности раствора. Основные приемы оштукатуривания вручную прямолинейных поверхностей. Контроль качества. Сортировка плиток и выполнение расчета по распределению плиток. Разметка ряда плиток на рейке (на рабочем столе). Разметка поверхности для крепления штырей и установки отвесов. Установка маячных плиток по отвесу. Укладка промежуточных плиток. Контроль качества. Укладка маячных плиток второго ряда. Контроль маячных плиток второго ряда (водяной уровень метр) Крепление причалки. Укладка второго ряда плиток. Очистка плиток. Расшивка швов. Контроль качества. Заполнение швов, очистка поверхности. Контроль качества. Укладка керамических плиток на стену с отверстиями. Облицовка участка стены с «зеркалом» и с симметричным распределением плитки. Укладка керамической плитки на стену с цокольным рядом. Облицовка керамической плиткой стены внутреннего угла. Выполнение выравнивающих стяжек. Разметка горизонтальной поверхности для укладки плитки. Разравнивание раствора (мастики). Укладка плитки. Контроль качества настилки полов. Укладка пола прямыми рядами керамической плиткой. Расчет размещения плиток фризовых рядов. Контроль перпендикулярных рядов. Виды работ Поэтапные испытания по овладению компетенциями: Выполнение облицовочных работ плитками горизонтальных и вертикальных поверхностей. Сортировка плиток и выполнение расчета по распределению плиток. Разметка ряда плиток на рейке (на рабочем столе). Разметка поверхности для крепления штырей и установки отвесов. Установка маячных плиток по отвесу. Укладка промежуточных плиток. Контроль качества. Укладка маячных плиток второго ряда. Контроль маячных плиток второго ряда (водяной уровень метр) Крепление причалки. Укладка второго ряда плиток. Очистка плиток. Расшивка швов. Контроль качества. Заполнение швов, очистка поверхности. Контроль качества. Укладка керамических плиток на стену с отверстиями. Облицовка участка стены с «зеркалом» и с симметричным распределением плитки. Укладка керамической плитки на стену с цокольным рядом. Облицовка керамической плиткой стены внутреннего угла. Выполнение выравнивающих стяжек. Разметка горизонтальной поверхности для укладки плитки. Разравнивание раствора (мастики). Укладка плитки. Контроль качества настилки полов. Укладка пола прямыми рядами керамической плиткой. Расчет размещения плиток фризовых рядов. Контроль перпендикулярных рядов. Поэтапные испытания по овладению компетенциями: Выполнение ремонта поверхностей, облицованных плитками Выявление дефектов. Устранение причины возникновения дефекта. Выбор способа устранения дефекта. Подготовка поверхности при устранении дефекта. Подбор материала при работах по устранению дефекта. Подготовка плитки при работах по устранению дефекта. Установка плитки при работах по устранению дефекта. Уход за облицованной поверхностью при работах по устранению дефекта. Контроль качества при работах по устранению дефекта. | 72 |  |
| Всего | 310 |  |

# 4. условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинета технологии и организации строительных процессов; мастерских – штукатурных и облицовочных работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

учебные парты, учебные стулья, рабочее место преподавателя, доска магнитная, методическая стенка

Технические средства обучения:

- телевизор;

- DVD-приставка;

- видеофильмы;

- учебные пособия для облицовочных работ;

- планшеты;

- плакаты;

- технологические карты;

- модули.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Рабочее место мастера производственного обучения, средства индивидуальной защиты, тренеровочные кабины для облицовочных работ, контрольно-измерительный инструмент, плиткарезный станок, уровни пузырьковые, правило различной длины

Линейка, циркуль, рулетка, резиновый молоток, плиткарез ручной и электрический, перфоратор, шуруповерт, дрель миксер электрический, кусачки, наждачный брусок, опорная рейка, крестики различной толщины, клинышки, шпатели резиновые, инвентарь, ёмкости для воды, клеевого состава, широкая кисть

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Черноус Г.Г. Облицовочные работы. - М.: Академия, 2013

- Черноус Г.Г. Облицовочные работы. - М.: Академия, 2012

- Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности. (повышенный уровень подготовки) - М.: Академия, 2012

Дополнительные источники:

- Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии  «Облицовщик» - М.: Академия, 2012

- Неёлов В.А. Иллюстрированное пособие для облицовщиков. – М.: Стройиздат, 2005 . Не переиздавалось

- Горбов А.М. Современный справочник. 2013.

- Смирнов В.А., Б.А.Ефимов, О.В. Кульков и др. Материаловедение. Отделочные строительные работы – М.: Проф.Обр.Издат., 2012.

- Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. 2012.

- Отделочные строительные работы. А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок – М.: проф.обр.издан., 2012.

- И.П. Журавлев Мастер отделочных строительных работ – Ростов н/Д: Феникс, 2013.

- А.И. Долгих Отделочные работы: учебное пособие. - Альфа-М: ИНФРА-М, 2012

- СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве.

- СНиП 2.03.01-88 «Полы».

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». новое и проверенное временем в строительстве

- СНиП 3.01.01-85 «Геодезические работы  в строительстве».

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Интернет-ресурсы:

- Портал нормативно-технической документации (Электронный ресурс). – режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – загл. с экрана.

- Строительство и ремонт (Электронный ресурс). – режим доступа: http//www.stroy-remont.orq, свободный. – загл. с экрана.

- Все новое и проверенное временем в строительстве (Электронный ресурс). – режим доступа: http//www.stroitelstvo-new.ru/proizvodstvo/upravlenie.shtml

- Конструктивные элементы зданий, и их элементы (Электронный ресурс). – режим доступа: http//www.arbuild.ru/qziik/eis/9-konstruktivnye-eiementy-zdaniy-i-ih-elementy. html

- Типовые технологические карты на производство отделочных работ (Электронный ресурс). – режим доступа: http//www.znaytovar.ru/qost/2/6010126 Tipovaya texnoloqiches.html

- Инструкционно-технологические карты по технологии облицовочных работ (Электронный ресурс). – режим доступа: http//www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=48231

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием успешного освоения модуля  является проведение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. В конце освоения модуля проводятся проверочные работы, обеспечивающие проверку результатов освоения приемов работы по всем темам модуля.

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, рациональности; развития внимания, технического мышления.

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их творческого мышления рекомендуется применять различные методы современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения; организовывать групповые и индивидуальные методы и формы работы; сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и расчетами.

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются консультации, которые проводятся во внеурочное время. При выполнении заданий обучающиеся используют современные средства вычислительной техники, учебную и справочную литературу.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация обучения по профессиональному модулю ПМ. 05. Выполнение работ по профессии рабочего (15220 Облицовщик-плиточник) должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

# Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. | -знание приемов выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ - обоснованный выбор инструментов и материалов; - точность расчета расходов материалов; - соответствие подготовленной поверхности утвержденным нормативам; - соответствие нормы времени ЕНиРам; - соблюдение безопасных методов труда при выполнении работ по подготовке поверхности под облицовку. | Защита практических заданий. Оценка выполнения тестовых заданий. Защита рефератов. Контроль выполнения самостоятельных работ. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении производственной практики. Характеристика с производственной практики. |
| ПК 5.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. | - обоснованный выбор инструментов и материалов; - точность расчета расходов материалов; - правильность выполнения технологического процесса при облицовке поверхностей различными способами; -знание производства облицовочных работ зимой; -знание безопасных методов труда при выполнении облицовочных работ. - точность расчета расходов материалов; - соответствие нормы времени ЕНИРам; - соблюдение ТБ при выполнении ремонтных работ по ремонту облицованных поверхностей. | Защита практических заданий. Оценка выполнения тестовых заданий. Защита рефератов. Контроль выполнения самостоятельных работ. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении производственной практики. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты, освоенные общие компетенции | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; - применение оборудования (машины, механизмы, контрольно-измерительные инструменты) при выполнении малярных работ |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п/о в ходе обучения. |  |
| Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -умение работать в коллективе |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | -организация и контроль работы с принятием на себя ответственности |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - самообразование, самостоятельное планирование повышения квалификации. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

МДК 05.01. Технология облицовочных работ

| № п/п | Тема учебных занятий | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных работ | 2 | «Мозговой штурм» | ОК1., ОК2., ОК3., ОК5., ОК6., ОК7., ОК 9., ПК.1.1., ПК.5.1. |
| 2 | Выполнение облицовочных работ плитками горизонтальных и вертикальных поверхностей | 2 | Лекция-беседа | ОК1., ОК2., ОК3., ОК5., ОК6., ОК7., ОК 9., ПК.5.2. |
| 3 | Дефекты плиточных полов и облицовок вертикальных поверхностей | 2 | Лекция-беседа | ОК1., ОК2., ОК3., ОК5., ОК6., ОК7., ОК 9., ПК.5.3 |